| Nbre de couches | 1 | 2 | 3 | 6 | Epaisseur CI (mm) | Matière |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trous métallisés |  | Trous non métallisés |  |  |  |
| Classes | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |
| Epaisseur cuivre | 35µ | 70µ | 17.5µ | 0.8 | FR2 |
| Face ext. |  |  |  | 1.6 | CEM1/3 |
| Face int. |  |  |  | 2.4 | FR4 |
|  |  |  |  |  | HAUT Tg |
| FINITION Complet Sélectif RoHS | VERNIS FC FS |
| HAL | Encre |
| NiAu 1µ | Photo imageable |
| Sn Chimique (1µm mini) | Vert |
| Passivé | Pelable Carbone |
| SERIGRAPHIE |  |
| FC Blanche |  |
| FS Noire | Test électrique Oui Non |
| OUI NON |  |
| MARQUAGE UL |  |
| Tolérance de perçage diamètre trous finis | Tolérance générale ±0.1mm |
| Non Métallisés | Métallisés | Nombre de circuits défectueux autorisés par format |
| D<2.0 ±0.05 | +0.10 -0.05 |  |
| D>2.0 ±0.10 | +0.15 -0.10 | Nbre CI/Format CI défectueux |
|  | Flèche admissible | 0 à 10 0 |
|  | L A max B max | 11 à 20 1 |
|  | Longueur format 0.8 0.5 | >21 3 |
|  | Largeur format 0.5 0.5 | CI défectueux à barrer des 2 cotés |
|  | SPECIFICATIONS CIRCUIT IMPRIME | Ref Client : |
|  | Nom de la société | Date : | Ind : 00 |
|  |  | Folio : 1/1 | Ref : |

| DOCUMENT TECHNIQUE | Ref: |
| --- | --- |
| Désignation : Circuit imprimé ROHS |  |
| DOCUMENT | Format | Nom de fichier |  | Note |
| LAYER-SOLDER |  |  |  |  |
| LAYER-COMPONENT |  |  |  |  |
| MASK-COMPONENT |  |  |  |  |
| MASK-SOLDER |  |  |  |  |
| DRILL |  |  |  |  |